# DDM – Dorota Doliwa-Mikołajska

### 01 407 Warszawa; ul.Deotymy 19/21 m.2.

### tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com,

### NIP 527-102-56-64; REGON 011141485;

### mBank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838

### TYTUŁ OPRACOWANIA:

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB  „J”

### ADRES INWESTYCJI:	Budynek „J” ITB  - WARSZAWA

### ul. Ksawerów 21

### INWESTOR:			Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą

### w  Warszawie przy ul. Filtrowej 1

### AUTOR:			arch. Dorota Doliwa-Mikołajska

styczeń  2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ITB  „J” PRZY UL. KSAWERÓW 21 W WARSZAWIE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

    - OST   WYMAGANIA OGÓLNE

SST 01/01	451.1.0.000-1	Roboty przygotowawcze – rozbiórki

B.01.01.01 	Rozbiórka muru oporowego

B.01.01.02 	Demontaż żelbetowego daszka

B.01.01.03	Demontaż krat okiennych

B.01.01.04 	Demontaż warstw izolacyjnych dachu

B.01.01.05	Demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien

B.01.01.06	Demontaż obróbek i orynnowania z blachy

B.01.01.07	Demontaż instalacji odgromowej

B.01.01.08	Demontaż drobnych elementów mocowanych do elewacji ( kratekentylacyjnych, szyldów, uchwytów do flag, lamp oświetleniowych itp

B.01.01.09	demontaż urządzeń klimatycznych mocowanych do elewacji do ponownego montażu

B.01.01.10	Demontaż izolacji na ścianie północnej

SST 01/02	Roboty ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

B.01.02.01	Wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z wykopem

B.01.02.02	wykonanie na podeście dolnym  studzienki z odwodnieniem do kanalizacji.

B.01.02.03	remont  betonowej płyty i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pochylni przy wejściu do piwnicy

B.01.02.04	remont nawierzchni na dnie fosy z płyt chodnikowych 35x35x5cm z odwodnieniem liniowym do kanalizacji

B.01.02.05	remont murków oporowych fosy i wykonanie nowej czapy betonowej

B.01.02.06	wykonanie opaski z obrzeżem z płyt betonowych na styku budynku z gruntem nieutwardzonym

B.01.02.07	wykonanie podestu betonowego pod przedsionek

SST 01/03	453.2.0.000-6 Roboty izolacyjne ( ŚCIANY ZEWN, dach )

B.01.03.01	Przygotowanie podłoża – ściany zewn. powyżej cokołu

B.01.03.02	Przygotowanie podłoża – ściany zewnętrzne poniżej cokołu

B.01.03.03	Izolacja cieplna- styropian – ściany zewnętrzne

B.01.03.04	Izolacja cieplna- styrodur – ściany zewnętrzne fundamentowe

B.01.03.05	Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikatowy)

B.01.03.06	Tynkowanie cokołu i murków oporowych– tynk kamyczkowy

B.01.03.07	Przygotowanie podłoża – dach

B.01.03.08	podniesienie wzdłuż krawędzi z kantówki drewnianej,

B.01.03.09	Izolacja cieplna- styropapa 20cm– stropodach

SST 01/04	ROBOTY POKRYWCZE – obróbki blacharskie , system odwodnienia z PCV

B.01.04.01	pokrycie dachu 1 warstwa papy termozgrzewalnej

B.01.04.02	obróbki z papy przy wentylatorach

B.01.04.03	obróbki blacharskie z blachy powlekanej gzymsu i krawędzi szczytowych

B.01.04.04	montaż orynnowania z PCV i obróbek okapnikowych

B.01.04.05	obróbki blacharskie podokienników zewn. okien z blachy stalowej powlekanej

SST 01/05	STOLARKA OKIENNA

B.01.05.01	Wykucie otworu z wykonaniem nadproża

B.01.05.02	Okna pcv

B.01.05.03	Wymiana  przeszklenia świetlika dachowego pakietami szyb zespolonych

B.01.05.04	Wymiana drzwi wejściowych

B.01.05.05	Wykonanie przedsionka szklonego w lekkiej konstrukcji aluminiowej z mocowaniem profili dystansowych

SST 01/06	454.5.0.000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

B.01.06.01	Wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych Ø40mm – na murze oporowym

B.01.06.02	Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej na podeście zewnętrznym i schodkach

B.01.06.03	Schowanie pod izolacją termiczną czynnych przewodów elektrycznych , instalacji odgromowej i zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą istniejących opraw na elewacji.

B.01.06.04	Montaż instalacji odgromowej zgodnie z proj. elektrycznym

B.01.06.05	Montaż drobnych elementów wyposażenia oraz urządzeń klimatyzacyjnych mocowanych do elewacji

B.01.06.06	Roboty inne pozostałe

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST ) – NR 01

450.0.0.000	WYMAGANIA OGÓLNE

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST ) 450.0.0.000

1.Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem zamówienia są prace ogólnobudowlane związane z termomodernizacją budynku biurowego „J” Instytutu Techniki Budowlanej przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie.

1.2. Uczestnicy procesu

1. Zamawiający-Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

2. Inspektor Nadzoru – osoba wskazana w Umowie przez Zamawiającego

3. Wykonawca…………………………………………………………………………..

4.Przyszły użytkownik-  Instytut Techniki Budowlanej , Warszawa

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe

Budynek „J” usytuowany jest na wydzielonym terenie ITB w obrębie ulic  Ksawerów i Lutocińskiej.

Obiekt piętrowy podpiwniczony  w rzucie prostokątnym o wym. 30x11.5m z wejściem głównym od strony zachodniej. Od strony południowej wejście pochylnią do części podpiwniczonej.  Od strony wschodniej wzdłuż budynku wykonana fosa dla lepszego doświetlenia części podziemnej.

W budynku znajdują się pokoje biurowe, laboratoryjne, magazynowe oraz pom. techniczne w piwnicy.

Planowana inwestycja zakłada termomodernizację ścian i stropodachu.

1.3.2.Zakres robót przewidzianych do wykonania

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem roboty ogólnobudowlane. Zakres robót do wykonania opisany został w projekcie budowlanym.

  - Dokumentacja techniczna

    - Projekt wykonawczy-część budowlana

    - Szczegółowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej

2. Prowadzenie robót.

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest wydzielony teren bezpośrednio otaczający budynek biurowy „J” na wydzielonym terenie ITB w obrębie ulic  Ksawerów i Lutocińskiej ( adres - ul. Ksawerów 21 ) w Warszawie.

Przeszkodą w prowadzeniu robót może być prowadzona działalność w obiekcie.

2.2.2. Przekazanie terenu robót

Zamawiający protokolarnie przekaże teren robót w czasie i na warunkach określonych w umowie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z mediów takich jak woda i prąd.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów, elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do chwili odbioru robót.

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w obrębie robót takich jak rurociągi i kable. W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach prowadzonych robót, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji robót wykonawca będzie unikać działań szkodliwych dla innych użytkowników występujących w obrębie robót w zakresie hałasu i zanieczyszczeń.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposażenie i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości.

3. Materiały i urządzenia

Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczonych na budowę materiałów musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

4, Sprzęt i Transport

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w kosztorysie nakładczym lub przedmiarze robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.

5. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, mówiące o tym ,że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.

6. Obmiar robót

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

7. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa

8. Przepisy związane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.      W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano podstawowy wykaz norm odnoszących się do poszczególnych rodzajów robót.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

9. UWAGA KOŃCOWA

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji

SST 01/01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKI 	451.1.0.000-1

1. Roboty rozbiórkowe obejmują:

B.01.01.01 	Rozbiórka muru oporowego

B.01.01.02 	Demontaż żelbetowego daszka

B.01.01.03	Demontaż krat okiennych

B.01.01.04 	Demontaż warstw izolacyjnych dachu

B.01.01.05	Demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien

B.01.01.06	Demontaż obróbek i orynnowania z blachy

B.01.01.07	Demontaż instalacji odgromowej

B.01.01.08	Demontaż drobnych elementów mocowanych do elewacji ( kratekentylacyjnych, szyldów, uchwytów do flag, lamp oświetleniowych itp

B.01.01.09	demontaż urządzeń klimatycznych mocowanych do elewacji do ponownego montażu

B.01.01.10	Demontaż izolacji na ścianie północnej

2.	Materiały 	 Dla robót materiały nie występują.

3.	Sprzęt  	 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie instalacyjne kolidujące z pracami rozbiórkowymi.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6.	Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:  m2  ,mb szt. w zależności od rodzaju  robót

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SST 01/02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

1. Roboty obejmują:

B.01.01.01	Usunięcie  warstwy gruntu do poziomu min. 1,50m poniżej terenu (wokół budynku )

B.01.01.02	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem

B.01.02.03	Wykonanie żelbetowego muru oporowego wraz z wykopem

B.01.02.04	wykonanie na podeście dolnym studzienki z odwodnieniem do kanalizacji.

B.01.02.05	remont  betonowej płyty i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pochylni przy wejściu do piwnicy

B.01.02.06	Remont nawierzchni na dnie fosy z płyt chodnikowych 35x35x5cm z odwodnieniem liniowym do kanalizacji

B.01.02.07	Remont murków oporowych fosy i wykonanie nowej czapy betonowej

B.01.02.08	Wykonanie opaski z obrzeżem z płyt betonowych na styku budynku z gruntem nieutwardzonym

B.01.02.09	Wykonanie podestu betonowego pod przedsionek

Roboty ziemne  obejmują wszelkie czynności pozwalające na przygotowanie ściany fundamentowej do poz. 1,00m poniżej terenu do ocieplona STYRODUREM grub. 8cm oraz wykonanie opaski wokół budynku:

Wykopy, warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podłoża , wysypanie frakcji piasku i żwiru oraz ustawienie na podsypce cementowo-piaskowej obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm.

2.	Materiały

2.1 Podsypki, nasypy, podkłady żwirowo-piaskowe

2.2 Zasypywanie wykopów

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

Na szerokości 50 cm – przestrzeń opaski wokół budynku ze żwiru gruboziarnistego (warstwa wierzchnia) i warstwy filtracyjnej ze żwiru drobnoziarnistego i geowłókniny oraz piasku

Zasypki:

- max. średnica ziaren d<120mm

- wskaźnik różnoziarnistości U>5

- wspł. filtracji przy zagęszczeniu Is=1,0-k>5m/d

- zawartość części organicznych I<2%

- odporność na rozpad <5%

2.3 Obrzeża betonowe 6x20x100 cm

Obrzeża gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać warunki zawarte w normach PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży:

- na długości ±8mm,

- na szerokości i wysokości ±3mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży:

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm,

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – niedopuszczalne.

Obrzeża należy składować w pozycji budowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według  PN-EN 206-1:2003 + zmiany Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  klasy B-30.

2.4 Korytko betonowe prefabrykowane

wykonane z betonu klasy od C-25/30 wg normy PN-EN  1340 : 2004

2.5  geowłóknina filtracyjno–separacyjna

Trwale zapobiega mieszaniu się różnych warstw podłoża. Właściwości filtracyjne geowłókniny pozwalają na znacznie szybszą konsolidacje gruntów poprzez odfiltrowanie wody.

Parametry:

- Wytrzymałość na rozciąganie: w zależności od projektu.

- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny i w płaszczyźnie: według projektu

- Odporność na przebicie: według projektu

- Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz pasma : min 40/40%, max 100/100% według PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek

2.6 beton B-20, B-25

Do wykonania płyty gr. 15 cm wylewanej płyty pochylni, muru oporowego – zastosować beton towarowy

2.7 stal A-II-1862345

Do wykonania muru oporowego

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy,

- średnicę nominalną,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Badanie stali na budowie.

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,

- stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.8 kostka betonowa gr 6 cm

2.9 płyty chodnikowe 35x35x5cm

2.9 zaprawa cementowa

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie

Orientacyjne składy objętościowe zapraw murarskich cementowych (plastyczna).

Marka cementu       stosunek objętościowy cementu do piasku przy marce zaprawy

1.5     3.0      5.0     8.0      10.0      12.0

35                           1:6     1:5      1:4     1:3       1:2        1:1

45                             -        -         1:5     1:4       1:3        1:1.5

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

2.10 Bitizol R+P – izolacja ścian i fundamentów

2.11 trwały kit plastyczny – do wypełnienia dylatacji

2.12 odwodnienie liniowe typu AKO – dł. około 30 m

Kanały, ruszty żeliwne lub stalowe, skrzynki odpływowe systemowe ( polimerbeton )

2.13 dysperbit - DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA

Wodna dyspersja asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.

3.. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie

Do robót ziemnych może być użyty dowolny sprzęt, ale taki, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.	Transport i magazynowanie

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

Dysperbit powinien być transportowany i przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej + 5°C. Masa ze względu na zawartość wody po przemarznięciu traci swoje właściwości użytkowe

5. Wykonanie robót

Wykopy

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. 
Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego. 
W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym).

Należy zabezpieczyć ściany wykopu począwszy od 1 m głębokości. 
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach zwartych) zapewnia się przez:

- wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi

- wykonanie umocnienia pionowych ścian

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu.

Pochylenie skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kąt nachylenia skarpy powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego.

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej   trzykrotnej    głębokości   wykopu   należy   wykonać   spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu

- sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów

- nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu

- zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

zasypywanie wykopów

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Warunki wykonania zasypki:

- zasypywanie powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci

- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych

- 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( żabami) lub ciężkimi tarczami

- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

-wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej ścian

opaska wokół budynku

# Wykonanie koryta i podłoża pod obrzeża .

Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnienie szerokości dna wykopu.

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława)z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenia z polewaniem wodą.

# Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przez zalaniem należy oczyścić. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełna.

#### W miejscu zejścia rury spustowej odprowadzającej wodę deszczową na teren  ustawić korytko betonowe.

Mur oporowy

Fundamenty należy posadowić bezpośrednio na nienaruszonym gruncie rodzimym i nienawodnionym. 		W przypadku wystąpienia gruntu nasypowego w poziomie spodu ław, śmieci, zanieczyszczeń humusowych, biologicznych i innych, należy je wybrać a przestrzeń wypełnić ubitym piaskiem ( do  Id=0,6) stabilizowanym cementem.

Wykonywanie zbrojenia

Czystość powierzchni zbrojenia.

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Montaż zbrojenia.

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

Uwaga: w trakcie rozbiórki istniejącego muru oraz wykonywania wykopu należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejące instalacje podziemne. Wszystkie prace pod nadzorem osoby uprawnionej.

6. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie i kontrola robót powinna obejmować

- zgodność wykonania z dokumentacją

- przygotowanie terenu

- rodzaj gruntu w podłożu

- wymiary wykopów

- zabezpieczenie wykopów

- materiały do zasypki

- grubość i równomierność warstw zasypki

- sposób i jakość zagęszczenia

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar  robót

Jednostkami obmiarowymi są:  mb ułożonego obrzeża

m3  dla wszystkich pozostałych rodzajów robót rodzaju  robót

( dla transportu gruntu z uwzględnieniem odległości transportu )

Jednostką obmiarową dla zbrojenia jest 1 tona.

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór zbrojenia

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zasady płatności określa umowa.

10. 	Przepisy  związane

PN-B-06050:1999		Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 	Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne

PN-B-02481:1998		Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

PN-B-06281:1973		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych

PN-EN 1340:2004 		Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

PN-EN 1340:2004/AC:2007 	Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

PN-EN ISO 10319:2010 	Geosyntetyki - Badanie wytrzym. na rozciąganie metodą szerokich próbek

PN-EN 1992-1-1:2008 			/

PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010		/Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011  	/ogólne i reguły dla budynków

PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki -- Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek

SST 01/03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

453.2.0.000-6 Roboty izolacyjne ( ŚCIANY ZEWN, dach )

1. Roboty izolacyjne obejmują:

B.01.03.01	Przygotowanie podłoża – ściany zewn. powyżej cokołu

B.01.03.02	Przygotowanie podłoża – ściany zewnętrzne poniżej cokołu

B.01.03.03	Izolacja cieplna- styropian – ściany zewnętrzne

B.01.03.04	Izolacja cieplna- styrodur – ściany zewnętrzne fundamentowe

B.01.03.05	Tynkowanie (cienkowarstwowy tynk silikatowy)

B.01.03.06	Tynkowanie cokołu i murków oporowych– tynk kamyczkowy

B.01.03.07	Przygotowanie podłoża – dach

B.01.03.08	Podniesienie wzdłuż krawędzi z kantówki drewnianej,

B.01.03.09	Izolacja cieplna- styropapa 20cm– stropodach

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności:

- należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8oC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

2. Materiały

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających  je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ),

- małą gęstością objętościową (kg/m3),

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z  upływem czasu,

- odpornością na wpływy  biologiczne,

- brakiem wydzielania  substancji toksycznych,

- odpornością ogniową.

  - samogasnące płyty styropianowe grub.2cm ; 15cm i 20 cm odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawędziami.

Oznaczenie zgodnie z normą EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-	TR100.

współczynnik przewodzenia ciepła płyt EPS 70-040   0,040 [W/(mK)].

klasa reakcji na ogień E (Euroklasa).

Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości.

2.2 samogasnące płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) - gr. 8cm

Płyty te mają  jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich powierzchniach.

Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS, są barwione.

Izolacyjność termiczna - współczynnik przewodzenia ciepła: XPS - lambda = 0,029–0,034 W/(m•K).

Cechy:
- duża odporność temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiał lekki i sztywny
- prosty montaż i obróbka
- wysoka wytrzymałość 
- niska absorpcja wilgoci - nadaje się do zabezpieczania przed działaniem wody

Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości.

2.3 Styropapą grub.20cm.

Termoizolacyjna płyta warstwowa  - rdzeń styropianowy EPS-100 oklejony jednostronnie podkładową papą asfaltową na welonie szklanym,

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035W/mK;

mała masa: około 8kg na 1 m2;

wytrzymałość okładziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.

Styropian zastosowany w płytach odporny jest na

długotrwałe działanie temperatury +85st.C

krótkotrwałe +110 st.C.

Płyty grubości do 200 mm zostały sklasyfikowane w klasie odporności dachu na ogień zewnętrzny jako nie rozprzestrzeniające ognia na podłożu palnym lub niepalnym

2.4 emulsja gruntująca

emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki, farby,

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

- Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

- Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach

- Odporność na zarysowania po około 2 godzinach

- Gęstość emulsji 1,0 g/cm3

- Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003

- Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

- Transport:

Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w

temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem

2.5 Kleje do przyklejania płyt styropianowych

cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy

zbrojonej w systemach ociepleń.

Proporcje mieszanki

0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy

5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowości zaprawy do pracy	4 godziny

Czas otwarty pracy	min. 25 minut

Przyczepność do betonu :

- po 28 dniach					 ≥ 0,5 MPa

- po 28 dniach i 24 h wody 			≥ 0,3 MPa

- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn.	≥ 0,5 MPa

Przyczepność do styropianu 	w każdych warunkach zerwanie w styropianie

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm

Transport: 	Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 		(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią

2.6. warstwa bazowa zbrojona siatką szklaną

- Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do użycia

- Przyczepność do styropianu - 	w każdych warunkach zerwanie w styropianie

- siatka z włókien szklanych systemowa o oczkach 3-5 mm,  o wyższej gramaturze – 160 g/m2 )

2.7 wyprawa tynkarska – tynk silikatowy grub. 2mm.

wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej ( kaszka )  1.5 – 2.0 mm

tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegającymi porastaniu algami

tynk barwiony w masie

2.8 folia kubełkowa

2.9 wyprawa tynkarska cokołowa – tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).

Opracowana na bazie żywic mieszanka do wykończenia elewacji.

Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,

Kolor wg projektu budowlanego

2.10 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, wykonywania pokryć dachowych bezosnowowych na podkładzie z jednej warstwy papy, gruntowania podłoża i izolacji fundamentów, wykonywania laminatów na tkaninach technicznych, zabezpieczania płyt wiórowych, izolacji wodoszczelnych. Wg  PN-B-24000:1997

2.11 kantówka drewniana , płyta OSB

2.12. Materiały pomocnicze

- łączniki teleskopowe  KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w ilości min. 4szt. na 1m2 . W strefie brzegowej ( 1,0m od krawędzi dachu) łączniki zagęścić do 6szt./m2 ,  w narożnikach do 9 szt. na 1m2 .  Trzpień metalowy.

- listwy startowe – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych

- narożniki  zabezpieczające – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu  dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu

3.  Maszyny i sprzęt.

Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót termomodernizacyjnych przewiduje się zastosowanie rusztowań budowlanych zewnętrznych ustawionych przy ścianach zapewniających dostęp brygad roboczych do wszystkich elementów elewacji budynku pozwalających na dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród budowlanych, ocenę tych przegród, sprawdzenie przyczepności zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie  kontroli stanu okładzin zewnętrznych.

Wiertarka udarowa.	 					Młotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 V i 230/380  V.			Ubrania ochronne i  robocze.

Maski pyłoszczelne twarzowe oraz  okulary przeciwpyłowe. 	Kaski ochronne (hełmy BHP).

Rękawice robocze.

4. Wykonanie robót

4.1 Roboty przygotowawcze

- Ustawienie  rusztowań.

- Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym

- Wykonanie prób przyczepności  materiału termoizolacyjnego do podłoża.

- Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi  na rusztowanie.

- Zabezpieczenie przed dostępem osób  trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.

- Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania się do pracy.

4.2 Wykonanie podstawowych dla robót  termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - mokrej”

Czynności wstępne – przygotowanie podłoża:

- Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- wyrównanie powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie elewacji  po skuciu tynku (ubytki w murze)  - zaprawą cementową 1:3.Wyrównanie powierzchni.

- Odpylenie  i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem systemowym

- Wykonanie próby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie powinno nastąpić w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynności  zasadnicze:

- Układanie ocieplenia ścian z płyt ze  styropianu z mocowaniem do ściany za pomocą dybli

- Miejscowe sprawdzenie trwałości  zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty.

- Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podłoża,

- Ułożenie warstwy kleju na  powierzchni siatki – zaprawienie oczek.

- Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym.

- Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej.

- Obrobienie okien

- Malowanie

- Demontaż rusztowań.

Szczegółowy opis robót zasadniczych

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się

stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu.

Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do

podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy

nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po

dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć

(dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa

klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni

ścian jak i na narożnikach.

Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii

ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji

gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej

możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba

dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa

sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2  . Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i

zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie

wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy

trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.

Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm)

W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji.

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając np.

aluminiowy kątownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź z

kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z

włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed

agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania

styropianu.

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni

pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30

minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy

bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne

pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. Minimalne otulenie siatki

wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Do wysokości 2m ze względu na większe możliwości uszkodzenia należy wykonać

podwójną warstwę zbrojoną.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego

4.3 Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych dla dachu

- Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy wyrównawczej dachu – gładź cementowa 3cm

- Wykonanie wzdłuż krawędzi podniesienia o grubość izolacji termicznej – 21cm (z kantówki drewnianej, mocowanej do konstrukcji dachu; rynhak mocowany wspornikowo do płyty OSB przykręconej do kantówki )

- Na przygotowanym wyrównanym podłożu ułożenie warstwy ocieplającej  - styropapy do bezpośredniego krycia papą

Uwaga:

Do klejenia płyt styropianowych nie wolno używać klejów bitumicznych na rozpuszczalnikach organicznych. Styropian w płycie nie może mieć bezpośredniego kontaktu z takimi materiałami jak: wyroby smołowe, ropa, rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.

5. Kontrola jakości

5.1 Kontrola dostarczonych na budowę składników ETICS:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.

5.2 Kontrola  jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

kontrola powinna obejmować prawidłowość:

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - w zakresie koniecznym),

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,

- osadzenia łączników mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obróbek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy robotach zanikających )

Kontrola jakości obejmuje następujące badania:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie podłoży

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

Sprawdzenie grubości tynku

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie może wykazywać zbyt dużych śladów po jego zacieraniu, a nierówności powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe niż 4 mm

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,

- dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiór robót

Przedmiotem odbioru robót powinny być poszczególne fazy robót:

- przygotowanie podłoża

- zamocowanie płyt termoizolacyjnych

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie warstwy tynkarskiej

7.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych . Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2 Odbiór robót izolacyjnych i  budowlanych Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy.

Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco )

Przy odbiorze końcowym oceniać należy następujące elementy ocieplenia:

- równość powierzchni, wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewn.

- jednolitość faktury

- jednolitość koloru

- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów  ociepleń i ich zgodność z dokumentacją

- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian

8. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- zakup i  dostawę materiałów,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie izolacji  termicznej wraz z wyprawą zewnętrzną

- uporządkowanie stanowisk  pracy.

9. Normy i instrukcje

PN-EN ISO 6946:2008 	Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

PN-B-24000:1997 	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

WTWiOR - 		Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów

Instrukcja ITB nr 447 / 2009  złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady 			projektowania i wykonywania

SST 01/04 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY POKRYWCZE

1. Roboty pokrywcze obejmują:

B.01.04.01	pokrycie dachu 1 warstwa  papy termozgrzewalnej

B.01.04.02	obróbki z papy przy wentylatorach

B.01.04.03	obróbki blacharskie gzymsu i krawędzi szczytowych

B.01.04.04	montaż orynnowania z PCV i obróbek okapnikowych

B.01.04.05	obróbki blacharskie podokienników zewn. okien z blachy stalowej powlekanej

2.	Materiały

2.1 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%

- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C

- grubość 5,6 ± 0,2mm

- papa podkładowa, do mocowania mechanicznego,

osnowa – włóknina poliestrowa wzmocniona 180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

2.2 blacha stalowa powlekana

2.3  Rynny i rury spustowe z PCV; U (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu) spełniający wymagania określone w normie PN-EN 607:2005  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania   w kolorze brązowym

- Rynny dachowe podwieszone, półokrągłe, o wywiniętych krawędziach zewnętrznych

- Rury spustowe okrągłe ø150mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spełniające wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materiały uzupełniające takie jak: złączki i kształtki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, złącza przejściowe, narożniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem.

Wszystkie materiały uzupełniające winny być wykonane z PCV w kolorze rynien.

System winien być odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz działanie agresywnych związków chemicznych zawartych w wodach opadowych

3.	Sprzęt

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z instrukcją i  sposobem montażu określonym przez producenta.

- w szczególności do wykonanie pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

palnik gazowy jednodyszowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy dwudyszowy z wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych w pobliżu daszka  musi się znajdować:

sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą, pojemnika z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom

4. Wykonanie robót

4.1 pokrycie z papy

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci i wielkość spadków i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na jego powierzchni.

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:

- 0° C w przypadku pap modyfikujących SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni daszka, jego oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Roboty rozpoczyna się od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (styk ze ścianą ) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Papy należy układać pasami równoległymi do okapu,

Nachylenie daszka nie powinno być mniejsze niż 1%,

- Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym  rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed  rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o  szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku  rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o  żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania  rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości  wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o  niefachowym zgrzaniu papy.

- Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny 8 cm 	- poprzeczny 12-15 cm

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.

- Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po  uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

- W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°

4.2 orynnowanie

Systemu orynnowania z PCV nie należy montować w temperaturze poniżej 5oC.

Zamontowane orynnowanie nie może gromadzić śniegu osuwającego się z dachu.

Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny należeć do jednego systemu, jednego producenta

Do montażu rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, lecz nie może być do nich zamocowana ”na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. Rozstaw uchwytów winien wynosić ok. 50cm.

Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych, łuków , wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości ok. 15cm od tych elementów. Każdą rynnę należy zamocować tak, by wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż wysokość tylniej strony – uchroni to elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego

napełnienia rynny.

Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek samozaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką.

Otwarte końce rynien należy zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm.

Przy wnękach i występach budynku należy wstawić narożniki.

Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połączyć wpust z rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m.

Do montażu uchwytów rynnowych z PCV należy używać wkrętów z łbem płaskim

4.3 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie. Wykonywanie obróbek blacharskich obejmuje cięcie blachy na wymiar, zaginanie brzegów i składanie w elementy, krycie i mocowanie obróbek na kołki z obrobieniem.

obróbki z blachy powlekanej grub.0.6mm gzymsu i krawędzi szczytowych

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

m2 pow. pokrytej papą,

mb wykonanych obróbek blacharskich.

mb – dla montowanych rynien i rur spustowych

6. Odbiór robót

Podstawą do odbioru robót jest  dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy.

Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco )

Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

Odbiór montażu rynien i rur spustowych , powinien obejmować:

Sprawdzenie prawidłowości spadku rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

7. 	Normy związane

PN-B-10240:1980   	Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych –Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10245:1961  	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej-- Wymagania i badania 			techniczne przy odbiorze

PN-EN 607:2005  	Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania

SST 01/05 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA   CPV 454.2.1.100-5

1. Roboty  obejmują

B.01.05.01	Wykucie otworu z wykonaniem nadproża

B.01.05.02	Okna pcv

B.01.05.03	Wymiana  przeszklenia świetlika dachowego pakietami szyb zespolonych

B.01.05.04	Wymiana drzwi wejściowych

B.01.05.05	Wykonanie przedsionka szklonego w lekkiej konstrukcji aluminiowej z mocowaniem profili dystansowych

2. Materiały

2.1 Wiatrołap - dostarczony w całości przez producenta  lub przygotowywana bezpośrednio na budowie na podstawie wytycznych projektanta. Szkło bezpieczne, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo – kolor wg wytycznych projektanta.

Ścianki aluminiowe szklone , nieotwierane, U=2,6 W/m2K

2.2 Zadaszenie w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty z poliwęglanu wielokomorowego

2.3 drzwi aluminiowe

Szklone, 145x200 cm ( jedno skrzydło szer. min. 90 cm )

U = 2,6 W/m2K

samozamykacz

drzwi wewnętrze  wyposażone w elektroniczny zamek

2.4 Okna z profili PCV w kolorze białym  U < 1,6W/m2K  . wymiary 145x140 cm

Skrzydła rozwierane, 1 kwatera uchylno-rozwierana.

Okna z możliwością rozszczelnienia z wmontowanym nawiewnikiem.

Szczegółowy wykaz stolarki z podziałem kwater na stałe i otwierane w projekcie budowlanym.

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe zgodnie z dokumentacją projektową

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.5 Pakiety szklane do szklenia konstrukcji świetlika dachowego

- szyba zespolona o budowie 4/16/4 -standardowy pakiet szklany. Wymiary pakietów szkła zespolonego

Wg obmiaru w naturze po demontażu istniejących szyb.

- okno PCV 100x125 cm, rozwierano-uchylne

- okno balkonowe PCV 220x82 cm montowane do konstrukcji stalowej

- silikon szklarski ( masa klejąco-uszczelniająca )

System utwardzania: kwaśny (acetoksy)
* Kolor: bezbarwny, 
* Ciężar właściwy: 1,02 g / cm3,
* Tempo utwardzania: 2,0 mm/24h,
* Twardość Shore˘A: 20
* Moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,45 MPa (ASTM D-412),
* Wydłużanie przy zerwaniu: 400 % (ASTM D-412),
* Naprężenie przy zerwaniu: 1,5 MPa (ASTM D-412),
* Skurcz po utwardzeniu: nie występuje (ISO 10563),
* Zalecana temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
* Odporność temperaturowa: od - 50°C do + 200°C
* Przystosowanie do ruchu: 25%
* Odporność na UV: doskonała
* Czas obróbki: 10 ÷ 20 min

2.6 materiały do nadproża okiennego

- Belka C100 długości 1750mm – stal St3S

- Śruby  - M16-5.8 L-120 dł. 400, 440, 120

- Tuleja  Ø32 x4mm  długość dostosować do grubości ściany

3. Transport

Wyroby powinny zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

4. Wykonani robót

4.1  Montaż wiatrołapu

Konstrukcję wiatrołapu należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta

4.2  montaż zadaszenia

zamontować zgodnie z instrukcją producenta

4.3 wykonanie nadproża nad otworem

- Wykuć wnęki pod jedną belkę

- Nawiercić otwory przez całą grubość ściany o średnicy 3.5cm pod projektowane śruby M16

- zamontować belkę „ceowej” z założeniem tulei i śrub na betonie drobnoziarnistym z osiatkowaniem dolnej półki

- Wykuć wnękę pod belkę ceową z drugiej strony

- Ułożyć belki na betonie drobnoziarnistym oraz skręcić belki z zastosowaniem podkładek, nakrętki i przeciwnakrętki z wcześniejszym osiatkowaniem dolnych stopek belek

- Zdjąć podparcia stropów po 28 dniach od wykończenia układania belek

- Wybić otwór pod nadprożem z zachowaniem ostrożności aby nie dopuścić do spękania  muru w strefie przypodporowej nadproża

- Otynkować nadproże

- Pomalować

4.4  montaż okien

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży,

- możliwość mocowania elementów do ścian,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg odpowiednich norm.

Osadzone okno po zamontowaniu dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Etapy montażu okien

- przygotowanie otworu w ścianie

- zdjęcie folii z okna i sprawdzenie funkcjonalności

- zdjęcie skrzydła z ościeżnicy

- przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy

- wstawienie ościeżnicy w otwór

- wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów ( kliny muszą być usytuowane w narożach)

- zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna

- dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze

- zdjęcie skrzydła, przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru

- 10-15 cm od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w oknach

- odległość między punktami mocowania < 80 cm

- założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń

- wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą

- po zastygnięciu pianki zdjęcie rozpór i klinów, założenie skrzydeł

- wykonanie regulacji okuć

- zamontowanie podokienników

- wykonanie tynków ościeży

5.  Kontrola jakości

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

- Sprawdzenie działania zamków i zasuw

- Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

- Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

- sprawdzenie działania części ruchomych,

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

6. 0bmiar robót

Jednostką obmiarową jest:

- ilość sztuk zamontowanych stolarki, konstrukcji wiatrołapu,

- m2 zamontowanych szyb w świetliku

- m2  elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zarządzającego  realizacją umowy i sprawdzonych w naturze.

7.  Odbiór robót

Odbioru wbudowania stolarki okiennej dokonuje się po jej ostatecznym osadzeniu na stałe.

Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży.

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą

Po zamknięciu skrzydła okienne przy poruszaniu klamką nie powinny wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła nie powinny się same zamykać

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na użytkownika

8.  Podstawa płatności

Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty określa umowa z Wykonawcą

9.   Przepisy związane

PN-EN ISO 1101:2006	Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – tolerancje geometryczne

PN-C-81901:2002 	Farby olejne i alkilowe

PN-EN 14351-1:2006	Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1:

PN-EN 12519:2007 	Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 12207:2001 	Okna i drzwi-Przepuszczalność powietrza-Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 	Okna i drzwi- Wodoszczelność-Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 	Okna i drzwi-Odporność na obciążenie wiatrem-Klasyfikacja

PN-B-92210:1990 	Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne wymagania i badania

PN-EN 755-1:2009, 	Aluminium i stopy aluminium cz.1

PN-EN 755-2:2010 	Aluminium i stopy aluminium cz.2

PN-EN 755-9:2010. 	Aluminium i stopy aluminium cz.9

SST 01/06	454.5.0.000-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

1. Roboty  obejmują:

B.01.06.01	Wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych Ø40mm – na murze oporowym

B.01.06.02	Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej na podeście zewnętrznym i schodkach

B.01.06.03	Schowanie pod izolacją termiczną czynnych przewodów elektrycznych , instalacji odgromowej i zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz z wymianą istniejących opraw na elewacji.

B.01.06.04	Montaż instalacji odgromowej zgodnie z proj. elektrycznym

B.01.06.05	Montaż drobnych elementów wyposażenia oraz urządzeń klimatyzacyjnych

B.01.06.06	Roboty inne pozostałe

2. 	Materiały

2.1 rury Ø50x4mm , Ø30x4mm  ze stali nierdzewnej

2.2 rury Ø40mm x4mm z blachy stalowej

2.2.Kotwy stalowe

Pręty stalowe ( np. Ø 14  stal B 500 SP ) gwintowane na całej długości – cięte na wymiar z prętów dł. 1.00m

2.3 Zawiasy,  śruby, wkręty, kołki rozporowe HILTI

2.4 Pianka poliuretanowa do uszczelnień

2.5. Kit plastyczny odporny na promieniowanie UV ( np. firmy „SOUDAL” lub „TYTAN”)

2.6. Blacha nierdzewna do wykonania kasetek ( przejście wiązek kabli przez elewację )

3.  Wykonanie robót

3.1  Montaż urządzeń znajdujących się na elewacji

- ew. konstrukcje wsporcze dla urządzeń montowanych na elewacji  dostarczone przez producenta       ( Wykonawcę ) – zamówione na podstawie wytycznych Inwestora

- Przed wykonaniem docieplenia  w  elewacji , w miejscach mocowania konstrukcji wsporczej nawiercić otwory w części nośnej ściany

- Długości kotew przyciąć na montażu  tak, aby uzyskać kotwienie w ścianie nośnej  min. 14 cm ( oraz uzyskać długość kotwy na zewnątrz ściany L= gr. docieplenia + 15 cm odstęp konstrukcji wsporczej od elewacji + dł. regulacji )

- Kotwy zakotwić w systemie HIT HY 50 (wkleić )

- Po dociepleniu elewacji zawiesić konstrukcję wsporczą na kotwach

- Za pomocą nakrętek wypoziomować i uzyskać pożądaną odległość od elewacji ( 10-15 cm )

- Zawiesić elementy

Uwaga:

Jeżeli producent konstrukcji wsporczej przewidzi inną metodę montażu ( z uzyskaniem odstępu od elewacji ) –stosować się do instrukcji montażu producenta

3.2 montaż balustrad i barierek ochronnych

Słupki zakończone blachą gr. 10 mm mocować do podłoża za pomocą kotew przykręcanych

Balustradę ze stali nierdzewnej montowac zgodnie z technologią przewidzianą dla elementów ze stali nierdzewnej.

3.3  Montaż zdemontowanych uprzednio klimatyzatorów,

Przed dociepleniem

- W ścianie nośnej zamontować kotwy do zamontowania podstaw pod klimatyzatory ( montaż kotew jak wyżej )

- pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i prętem wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni UV

- pod przejście przez warstwę elewacji wiązki przewodów elektrycznych i rurek doprowadzających i odprowadzających czynnik chłodzący wykonać kasetkę z blachy nierdzewnej przykręconej do ściany nośnej ( długość kasetki min. 15 cm przy 12 cm gr. docieplenia )

- do odprowadzenia skroplin z urządzenia zastosować rurkę elastyczną z tworzyw sztucznych wyprowadzoną po ścianie nośnej od urządzenia  do poz. chodnika po dociepleniu

- połączenie między tynkiem i kasetą bez dodatkowych uszczelnień – struktura tynku  dochodzi bezpośrednio do kasetki z blachy

- rurka od skroplin schowana pod warstwą docieplenia

- doszczelnienie przerwy między kasetką a wiązką przewodów wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni UV

- pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i prętem wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni UV

3.4 Montaż oświetlenia zewnętrznego, kamer przemysłowych

- Elementy oświetlenia i kamer przykręcać do istniejących , wystających kotew– przed przykręceniem sprawdzić prawidłowość osadzenia kotwy , w razie niedostatecznego zamocowania – poprawić ( zaprawa cementowa 1:3 lub system zamocowań np. HILTI )

- pojedynczy pręt/profil konstrukcji wsporczej  - doszczelnienie przerwy między dociętym styropianem i prętem wykonane pianką poliuretanową, na zewnątrz założone kitem odpornym na działanie promieni UV

4. 0bmiar robót

Jednostką obmiarową jest  ilość sztuk zamontowanych urządzeń

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie mocowania elementów do warstwy nośnej ściany ( niedopuszczalne jest mocowanie elementów do warstwy izolacyjnej – oprócz małych kratek wentylacyjnych z tworzywa, które mogą być mocowane za pomocą kleju bezpośrednio do warstwy elewacyjnej )

5. Odbiór robót

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

- mocowania elementów do warstwy nośnej ściany ( niedopuszczalne jest mocowanie elementów do warstwy izolacyjnej – oprócz małych kratek wentylacyjnych z tworzywa, które mogą być mocowane za pomocą kleju bezpośrednio do warstwy elewacyjnej )

- poprawność mocowania barierek do podłoża

6. Podstawa płatności

Montaż elementów i urządzeń.

Płaci się za ustaloną ilość sztuk urządzeń lub elementów  wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie wraz z odczyszczeniem i renowacją elementów,

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, uszczelnienie przejścia przez warstwę izolacyjną,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

7. Przepisy związane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B i C , wydawnictwo ITB

- Instrukcje i zalecenia producentów elementów gotowych oraz systemów zamocowań użytych do wykonania robót